LUCRĂRI PREGĂTITOARE PROVIZORII, FORAJ SI PROBARE STRATE LA SONDA 1 STĂNCEŞTI

PROIECT NR. 904 / 5518

FAZA : PT + DE

SPECIFICATIE PENTRU REALIZAREA

SAPATURILOR SI UMPLUTURILOR

| 0 | 09.2018 | Emis pentru avizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nedelcu Mihai |  | Chercea Adrian |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Proiectant de specialitate |  | Consilier |  |
| CLIENT : S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SUCURSALA TARGU MURES |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | RA | 04 | NM | 00 |

TERASAMENTE

CUPRINS

LUCRĂRI DE TERASAMENTE	3

1.PRESCRIPTII DE EXECUŢIE	3

2.PĂMÂNT VEGETAL	4

3.PĂMÂNTURI PENTRU TERASAMENTE	4

4. TOLERANŢE DE EXECUŢIE	5

5. VERIFICAREA CALITĂŢII	5

6. RECEPŢIA PE FAZE DE EXECUŢIE	6

# LUCRĂRI DE TERASAMENTE

## PRESCRIPTII DE EXECUŢIE

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente antreprenorul va restabili si completa pichetajul axei drumului si va materializa prin tarusi si sabloane urmatoarele :

- inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii in ax ;

- limitele amprizei ;

- inclinarea taluzelor .

Lucrarile de terasamente pot incepe numai dupa executarea urmatoarelor lucrari pregatitoare:

- defrisari ;

- curatirea terenului de frunze , crengi , iarba si buruieni ;

- decaparea si depozitarea pamantului vegetal ;

- asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adancime ;

- demolarea constructiilor existente .

In cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului , alcatuite din pamanturi argiloase tip 4e, 4f  vor fi inlocuite cu pământuri corespunzătoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianti (var, cenusa de termocentrala) pe o grosime de minim 20 cm, in cazul pamanturilor rele si de minim 50 cm, in cazul pamanturilor foarte rele .

Nu se vor utiliza in ramblee pamanturi organice , miluri , namoluri , pamanturi turboase si vegetale, precum si pamanturi cu continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa .

Nu se introduc in umpluturi bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice in putrefactie (brazde, frunzis, radacini, crengi , etc.) .

Toate rambleele vor fi compactate , realizandu-se gradul de compactare Proctor prescris in STAS 2914 - 84 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de calitate, in functie de felul pamantului, tipul de imbracaminte permanenta sau semipermanenta si a zonelor din terasamente la care se prescrie gradul de compactare .

Taluzurile rambleelor depind de natura terenului pe care va fi asezat rambleul, de inaltimea maxima  a rambleului si de natura materialului din rambleu .

Apa necesara compactarii rambleelor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa contina materii organice in suspensie .

## Pământ vegetal

2.1 - Lucrările de terasamente debutează prin îndepărtarea stratului vegetal de pe suprafaţa ocupată de obiectivul  industrial.

2.2 - Stratul vegetal se depozitează într-un anumit loc stabilit prin proiect, pentru a fi utilizat la redarea suprafeţei ocupate temporar din circuitul agricol (de regulă la careuri de sondă şi drumuri provizorii).

2.3 – La drumuri (căi) de acces definitive, stratul vegetal se împrăştie pe terenul înconjurător.

## Pământuri pentru terasamente

3.1 – După îndepărtarea stratului vegetal, se nivelează terenul cu buldozerul prin îndepărtarea dâmburilor şi  astuparea gropilor, după care se trece la compactarea cu cilindrul compresor până se atinge un grad de compactare de 95%.

3.2 – Lucrările de terasamente se vor executa astfel încât fazele procesului tehnologic să se succeadă cât mai repede, fără întreruperi, care ar putea conduce la diminuarea calităţii pământurilor utilizate (conform SR EN ISO 14688 – 2/2005A1:2014 „Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare”).

3.3 – Terasamentele nu se vor executa cu pământ îngheţat.

La o temperatură sub –50C se pot executa numai cu luarea unor măsuri speciale stabilite pe baza cercetărilor geotehnice.

3.4 – Când straturile de pământ au umiditate excesivă, se vor lua măsuri de reducere a umidităţii în vederea realizării gradului de compactare prevăzut  în proiect (conform STAS 2914:1984 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de calitate).

3.5 – Pământurile se vor compacta de regulă la umiditatea optimă de compactare, în caz contrar trebuie luate măsuri speciale în vederea realizării gradului de compactare.

3.6 – Lucrările în săpătură se vor executa cu pantă de evacuare a apelor pluviale pentru a evita băltirea acestora şi implicit alterarea caracteristicilor pământului.

3.7 – Mişcarea pământului se realizează prin folosirea pământului provenit din săpături în sectoarele cu umpluturi, prin compensare.

În cazuri cu totul speciale (cota obligatorie de realizare a nivelării) se utilizează pământ de umplutură de la gropi de împrumut.

3.8 – Excedentul de săpătură se depozitează în vederea redării  terenului în circuitul agricol după demontarea instalaţiei de foraj (în cazul careului sondei) sau se transportă, pentru a acoperi necesarul de pământ pentru alt obiectiv, sau în depozit definitiv.

## 4. TOLERANţE DE EXECUŢIE

Tolerantele de executie  pentru suprafata platformei si a taluzurilor sub lata de 3m :

- profil platforma cu strat de forma          3 cm

- profil platforma fara strat de forma        5 cm

- taluz neprotejat                                     10 cm

In ceea ce priveste latimea platformei si cotele de executie , abaterile limita sunt :

- la latimea platformei :     0,05 m  fata de ax

  0,10 m  la latimea intreaga

- cotele proiectului :          0,05 m  fata de cotele de nivel ale proiectului .

## 5. Verificarea calităţii

5.1 – Controlul  calităţii lucrărilor de terasamente constă în :

- verificarea trasării axului şi amprizei drumului

- verificarea pregătirii terenului de fundare

- verificarea calităţii şi stării pământului utilizat

- controlul grosimii straturilor aşternute

- controlul compactării terasamentelor

- controlul capacităţii portante

5.2 – Se va determina zilnic umiditatea pământului pus în  operă în vederea realizării gradului de compactare prescris.

5.3 – Grosimea de aşternere a fiecărui strat de rambleu nu trebuie să depăşească 30 cm.

5.4 – Verificarea gradului de compactare realizat se face prin prelevarea de probe de la suprafaţă mijlocul şi de la baza stratului de pământ, în cel puţin 3 puncte la fiecare 2000 m2 .

La drumuri determinările se fac în minimum trei puncte repartizate stânga-dreapta faţă de ax în secţiuni diferite pentru fiecare sector de 200 m lungime.

Deformabilitatea terenului se va stabili prin masuratori cu deflectometru cu parghii, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31-2002.

Valoarea admisibila a deformatiei elastice in 1/100 mm sub sarcina osiei etalon de 91KN este :

- nisip prafos, nisip argilos: 350 sutimi de milimetru;

- praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos : 400 sutimi de milimetru ;

- argila prafoasa, argila nisipoasa, argila prafoasa nisipoasa, argila : 450 sutimi de milimetru ;

La sfirsitul lucrarilor de terasamente se vor intocmi :

- proces-verbal pentru verificarea lucrarilor ce devin ascunse; , care va contine si modificarile introduse fata de proiect ;

- proces-verbal de receptie calitativa pentru terenul de fundare ;

- proces-verbal de faza determinanta daca este cazul ;

- buletine de incercare cu rezultatele privind gradul de compactare a pamantului . Proctor minim 95 %.

## 6. Recepţia pe faze de execuţie

6.1 – Recepţia pe faze se va face în mod obligatoriu la următoarele stadii ale lucrării :

    - trasarea axului şi amprizei

    - decopertarea stratului vegetal

    - compactarea terenului de fundaţie

    - cota de realizare a terasamentelor

6.2 – Lucrările nu se vor recepţiona preliminar dacă sunt abateri majore de la  proiect. Defecţiunile se vor consemna şi se vor stabili modul şi termenul de remediere.

6.3 – La recepţia finală a lucrărilor se va consemna modul în care s-au comportat şi dacă au fost  întreţinute corespunzător.